**Descriptif pour cahier des charges - Planibel Bronze**

Le Planibel Bronze est un verre de silicate sodocalcique plat, teinté dans la masse et obtenu par un procédé de fabrication float.

**Caractéristiques**

Les principales propriétés lumineuses et thermiques pour une composition Planibel Bronze 6mm sont :

* Transmission lumineuse (TL) selon NBN EN 410 : 51%
* Réflexion lumineuse (RL) selon NBN EN 410 : 6%
* Facteur solaire (g) selon NBN EN 410 : 61%

**Autres données**

* Ce verre dispose d’une Déclaration environnementale de produit (DEP) émise sur la base d’une Analyse du cycle de vie (ACV) complète, conformément aux normes internationales ISO.
* Le Planibel Bronze est conforme aux normes NBN EN 572-1 et 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le Planibel Bronze certifié CradletoCradle Certified™ Silver |