**Descriptif pour cahier des charges - Planibel Clearsight**

Le Planibel Clearsight est un verre float extra-clair pourvu sur une ou deux faces d’une couche dotée de propriétés antireflets, déposée au moyen du procédé de la pulvérisation cathodique sous vide.

**Caractéristiques**

Les principales propriétés lumineuses et thermiques pour une composition Planibel Clearsight double face de 6 mm sont :

* Transmission lumineuse (TL) selon NBN EN 410 : 98%
* Réflexion lumineuse (RL) selon NBN EN 410 : 1%
* Facteur solaire (g) selon NBN EN 410 : 83%