**Lastenboekbeschrijving - Planibel Clearsight**

Planibel Clearsight bestaat uit een extra kaar floatglas dat op één of beide zijden wordt voorzien van een coating met anti-reflectieve eigenschappen, aangebracht volgens het procedé van kathodische pulverisatie onder vacuüm.

**Kenmerken**

De voornaamste licht- en warmte-eigenschappen voor een samenstelling 6mm Planibel Clearsight double sided zijn:

* Lichttransmissie (TL) volgens NBN EN 410 : 98%
* Lichtreflectie (RL) volgens NBN EN 410: 1%
* Zontoetredingsfactor (g) volgens NBN EN 410: 83%

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**Planibel Clearsight beschikt over het CradletoCradle Certified™ Silver label. |