**Lastenboekbeschrijving - Planibel Clearvision**

Planibel Clearvision is een extra klaar floatglas met een ijzeroxidegehalte lager dan 200 ppm (Fe2O3 < 0,02%). De standaarddikten voor architecturale toepassingen zijn 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 12 mm.

**Kenmerken**

De voornaamste licht- en warmte-eigenschappen voor een samenstelling 6mm Planibel Clearvision zijn:

* Lichttransmissie (TL) volgens NBN EN 410 : 92%
* Lichtreflectie (RL) volgens NBN EN 410: 8%
* Zontoetredingsfactor (g) volgens NBN EN 410: 91%

Andere gegevens

* De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.
* Planibel Clearvision is CradletoCradle gecerti­ficeerd.
* Planibel Clearvision voldoet aan NBN EN 572-1 en 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**Planibel Clearvision beschikt over het CradletoCradle Certified™ Silver label. |