**Lastenboekbeschrijving - Planibel Dark Blue**

**Planibel Dark Blue**

Planibel Dark Blue is vlak, in de massa gekleurd natriumkalksilicaatglas dat wordt gemaakt volgens het float procédé.

**Kenmerken**

De voornaamste licht- en warmte-eigenschappen voor een samenstelling 6mm Planibel Dark Blue zijn:

* Lichttransmissie( TL) volgens NBN EN 410 : 58%
* Lichtreflectie ( RL) volgens NBN EN 410: 6%
* Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410: 53%

**Andere gegevens**

* De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.
* Planibel Dark Blue is conform NBN EN 572-1 en 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**  Planibel Dark Blue beschikt over het ‘CradletoCradle Certified™ Silver’ label. |