**Descriptif pour cahier des charges - Planibel Dark Grey**

**Caractéristiques**

Les principales propriétés lumineuses et thermiques pour une composition Planibel Dark Grey 6mm sont :

* Transmission lumineuse (TL) selon NBN EN 410 : 8%
* Réflexion lumineuse (RL) selon NBN EN 410 : 4%
* Facteur solaire (g) selon NBN EN 410 : 29%

**Autres données**

* Ce verre dispose d’une Déclaration environnementale de produit (DEP) émise sur la base d’une Analyse du cycle de vie (ACV) complète, conformément aux normes internationales ISO.
* Le Planibel Dark Grey est conforme aux normes NBN EN 572-1 et 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le Planibel Dark Grey certifié CradletoCradle Certified™ Silver |