**Lastenboekbeschrijving - Planibel Green**

**Planibel Green**

Planibel Green is vlak, in de massa gekleurd natriumkalksilicaatglas dat wordt gemaakt volgens het float procédé.

**Kenmerken**

De voornaamste licht- en warmte-eigenschappen voor een samenstelling 6mm Planibel Green zijn:

* Lichttransmissie (TL) volgens NBN EN 410 : 73%
* Lichtreflectie (RL) volgens NBN EN 410: 7%
* Zontoetredingsfactor (g) volgens NBN EN 410: 56%

**Andere gegevens**

* De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.
* Planibel Green is conform NBN EN 572-1 en 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**  Planibel Green beschikt over het CradletoCradle Certified™ Silver label. |