**Lastenboekbeschrijving - Planibel Grey**

**Planibel Grey**

Planibel Grey is vlak, in de massa gekleurd natriumkalksilicaatglas dat wordt gemaakt volgens het float procédé.

**Kenmerken**

De voornaamste licht- en warmte-eigenschappen voor een samenstelling 6mm Planibel Grey zijn:

* Lichttransmissie( TL) volgens NBN EN 410 : 44%
* Lichtreflectie ( RL) volgens NBN EN 410: 5%
* Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410: 58%

**Andere gegevens**

* De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.
* Planibel Grey is conform NBN EN 572-1 en 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**Planibel Grey beschikt over het CradletoCradle Certified™ Silver label. |