**Lastenboekbeschrijving - Planibel Privablue**

**Planibel PrivaBlue**

Planibel PrivaBlue is vlak, in de massa gekleurd natriumkalksilicaatglas dat wordt gemaakt volgens het float procédé.

**Kenmerken**

De voornaamste licht- en warmte-eigenschappen voor een samenstelling 6mm Planibel PrivaBlue zijn:

* Lichttransmissie (TL) volgens NBN EN 410 : 35%
* Lichtreflectie (RL) volgens NBN EN 410: 5%
* Zontoetredingsfactor (g) volgens NBN EN 410: 38%

**Andere gegevens**

* De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.
* Planibel PrivaBlue is conform NBN EN 572-1 en 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Een milieuvriendelijk product**  Planibel PrivaBlue beschikt over het CradletoCradle Certified™ Silver label. |