**Descriptif pour cahier des charges – Thermobel TG LS**

Triple vitrage à isolation thermique renforcée constitué de trois feuilles de float séparées l’une de l’autre par un cadre métallique creux rempli d’un agent dessiccatif. L’ensemble est solidarisé par un double joint élastique, qui confère sa solidité à l’unité isolante et lui garantit une fermeture hermétique.

La feuille extérieure est constituée d’un float clair d’une épaisseur minimale de 4 mm et qui, en position 2, est pourvu d’une fine couche de métal noble, déposée sous vide au moyen du procédé de la pulvérisation cathodique.

La feuille intermédiaire est constituée d’un float clair ou extra-clair.

La feuille intérieure est constituée d’un float clair d’une épaisseur minimale de 4 mm et qui, en position 5, est pourvu d’une fine couche de métal noble, déposée au moyen du procédé de la pulvérisation cathodique sous vide.

Les deux interstices sont remplis d’un mélange gazeux isolé thermiquement plus lourd que l’air.

**Caractéristiques du Thermobel TG LS**

Les principales propriétés optiques et thermiques pour une composition 4mm iplus LS pos.2 – 15 mm argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite – 15 mm argon 90% - 4 mm iplus LS pos. 5 sont :

* Transmission lumineuse - TL : 74 %
* Réflexion lumineuse - RL : 17 %
* Facteur solaire - FS : 58 % selon ISO 9050 et 60 % selon NBN EN 410
* Coefficient Ug : 0,7 W/m²K selon la norme NBN EN 673.
* Couleur reflétée : neutre

L’étanchéité à l’air du vitrage fait l’objet d’une garantie décennale sur la base des définitions contenues dans le document de garantie du fabricant. Le double vitrage doit avoir un marquage CE et une certification BENOR afin de pouvoir démontrer sa conformité avec la norme NBN EN 1279-5. Les épaisseurs du vitrage sont déterminées conformément à la norme NBN S 23-002-2, en fonction de la charge de vent et des dimensions du vitrage.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le Thermobel TG LS est certifié CradletoCradle Certified™ Bronze |